# 三维 TFT 集成项目：
我们要测什么，怎么测？

从层间材料，到晶体管，再到反相器延迟

这个项目可以理解成：把晶体管电路“叠楼”，研究中间的绝缘材料和连接方式，会不会让电路更快。

术语说明：这里的 MAC 是 monolayer amorphous carbon（单层非晶碳），是一种研究中的层间绝缘材料，不是乘加运算电路。[1]

范围说明：以下结合项目材料与 t_M3D < t_2D 的研究问题整理。具体需要实际制作哪些结构，仍以导师的实验安排为准。

# ① 我们到底想知道什么？

平面电路相当于所有房子都建在地面，房子之间可能要铺很长的路。三维电路相当于把房子叠成楼，楼上楼下的连接可能更短。

但是，叠起来后有两个问题：层间要绝缘，否则上下层可能漏电或短路；上下层距离近，会产生电容耦合，可能拖慢信号，或者让一层干扰另一层。

因此，你要研究的是：用这种层间材料把 TFT 电路叠起来，能否在保持正常工作的同时，获得更小的延迟？

# ② 要测什么？先分成三个层次

| 层次 | 想知道什么 | 主要测什么 |
| --- | --- | --- |
| 层间绝缘材料 | 能否隔开？耦合有多强？ | 漏电流、电容；必要时测击穿 |
| TFT 晶体管 | 加工后，下层器件还正常吗？ | 电流–电压曲线、开启电流、阈值电压等 |
| 反相器电路 | 能正确翻转吗？要多久？ | 输入–输出电压关系、传播延迟 |

三步对应：材料能不能用 → 器件有没有被影响 → 电路到底快不快。

# ③ 第一层：怎么测绝缘材料？

可以制作一个简单测试结构，它相当于一个小电容：

上层金属 / 待测绝缘材料 / 下层金属

## 测漏电：电流会不会乱穿绝缘层？

在上下金属之间施加电压，用源表或半导体参数分析仪测穿过绝缘层的电流。我们希望上下层靠指定的金属连接传信号，而不是电流乱穿绝缘层。

## 测电容：上下层的电容耦合有多大？

用电容测试仪或阻抗分析仪测上下金属之间的电容，再结合面积和厚度估算介电常数。平行板近似为：

C ≈ ε₀ k A / d

k 是相对介电常数：越低，电容越小。A 是金属重叠面积：越大，电容越大。d 是层间距离：越小，电容越大。ε₀ 是真空介电常数。

所以，“材料很薄”不代表“电容一定小”——低 k 的收益和厚度减小的影响要一起看。

# ④ 第二层：晶体管有没有被加工影响？

对下层 TFT 做前后对比：

| 加工前 | 加工后 |
| --- | --- |
| 测原始 TFT 的电流–电压曲线 | 加入层间材料或完成上层相关加工后，再测同样的曲线 |

例如，逐渐改变 gate 电压，记录 drain 电流：

V_G 改变 → I_D 怎样变化？

重点看：该导通时，电流有没有变小？该关闭时，漏电有没有变大？开启所需的 gate 电压有没有明显改变？

这一步很关键：如果三维电路变慢，可能是新增寄生拖慢了它，也可能是加工使晶体管本身变差了。

# ⑤ 第三层：用 inverter 怎么测延迟？

## 先确认它能正确完成逻辑翻转

输入低 → 输出高；输入高 → 输出低

缓慢扫描输入电压，测输出电压。这叫静态输入–输出特性。先确认电路能够正确工作，再测试速度。

## 再用方波输入，观察输出什么时候变化

| 步骤 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 接电源 | 给反相器接上电源。 |
| 送信号 | 用信号发生器输入在低、高电压之间切换的方波。 |
| 看波形 | 用示波器两个通道同时观察输入和输出。 |
| 读时间差 | 比较输入、输出跨过各自电压摆幅 50% 的时间。 |

你提供的两篇反相器论文，都采用了信号发生器和示波器进行动态测量。[2, 3]

t_delay = t_输出跨过50% − t_输入跨过50%

例如，假设输入在 10 μs 跨过中点，输出在 13 μs 跨过中点：

t_delay = 13 − 10 = 3 μs

这是用于理解方法的假设例子，不是项目的实际测量结果。

## 上升和下降要分别测

输出上升和下降的速度可能不同，因此通常分别测 t_pLH（输出由低变高的传播延迟）和 t_pHL（输出由高变低的传播延迟）。也可以报告平均传播延迟：

t_p = (t_pLH + t_pHL) / 2

这里测的是输入变化到输出响应之间的时间差，不是只看输出自身从低到高变化用了多久。

# ⑥ 最后怎么判断“堆叠值不值得”？

如果要研究互连缩短带来的收益，可以用两个相连的反相器作为测试路径：

输入 → 反相器 A → 互连 → 反相器 B → 输出

A 是 driver（驱动级），B 是 receiver（接收级）。比较平面和堆叠两种布局的端到端延迟：

t_M3D < t_2D ？

比较时，要尽量保持电源、晶体管尺寸、输入波形、输出负载和测量条件一致。示波器探头也会增加电容，对小器件尤其需要考虑。

## 总延迟测出来后，还要解释为什么

单独测出两个总延迟，还不能直接把晶体管和互连的贡献拆开。比较实用的办法是用测量结果建立电路模型，再做对照仿真：

| 仿真对照 | 用来判断什么 |
| --- | --- |
| 固定晶体管模型，改变互连长度 | 连线缩短能省多少时间 |
| 加入垂直连接的电阻、电容 | 堆叠新增多少延迟 |
| 换成加工后的晶体管模型 | 工艺对器件的影响有多大 |

最终希望回答的是：在什么材料厚度、寄生电容、连接电阻和互连长度下，三维堆叠才会更快？

反相器就是把这些材料、器件参数转化为实际电路速度的简单测试工具。

## 材料依据

[1] Deng Chi. Low-k Interlayer Dielectric for Thin Film Transistor Stacking. Theory part, 2026. MAC 定义与层间绝缘材料背景。

[2] Pezeshki et al. Static and Dynamic Performance of Complementary Inverters Based on Nanosheet α-MoTe₂ p-Channel and MoS₂ n-Channel Transistors. ACS Nano 2016, 10, 1118–1125. DOI: 10.1021/acsnano.5b06419.

[3] Coupling Two-Dimensional MoTe₂ and InGaZnO Thin-Film Materials for Hybrid pn Junction and CMOS Inverters. 用户提供的论文；用于动态测量方法参考。